常用的电子线主要是弱电类导线，其品种繁多，类别也比较杂。本人现将最常用的几种电器内部用导线向大家作一介绍，希望相关行业的朋友或正想学习的朋友有所了解和掌握。如果能够对大家有所裨益，也算是不枉我的一片苦心。

所有电子线中，又以PVC作绝缘材料的导线最为常用，下面就从1007号线开始作介绍。

一般的电子线，其通用标称是以AWG（American Wire Gauge）为单位，内部导体按正常标准应分裸铜和镀锡铜两种，常用正规线材的线径规格见下表：

常用的电子线主要是弱电类导线，其品种繁多，类别也比较杂。本人现将最常用的几种电器内部用导线向大家作一介绍，希望相关行业的朋友或正想学习的朋友有所了解和掌握。如果能够对大家有所裨益，也算是不枉我的一片苦心。

所有电子线中，又以PVC作绝缘材料的导线最为常用，下面就从1007号线开始作介绍。

一般的电子线，其通用标称是以AWG（American Wire Gauge）为单位，内部导体按正常标准应分裸铜和镀锡铜两种，常用正规线材的线径规格见下表：

型号     线规   线数/线径     外径      绝缘厚度    导线外径

1007       30     7/0.1        0.3        0.41         1.12            354

1007       28     7/0.127      0.38       0.41         1.20            223

1007       26     7/0.16       0.48       0.41         1.30            139

1007       24     11/0.16      0.61       0.41         1.43            88.9

1007       22     17/0.16      0.76       0.41         1.58            57.5

1007       20     26/0.16      0.94       0.41         1.76            34.6

1007       18     41/0.16      1.18       0.41         2.00            23.3

1007       16     16/0.254     1.49       0.41         2.32            15.1

★额定温度：80°C

额定电压：300V

★标准：UL758，UL1581及CSA C22、2 No.210.2

★导体使用32-16AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线

★通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试

★无铅聚氯乙烯绝缘

★绝缘厚度均匀，方便剥皮及剪裁

应用范围：

主要用于电子、电器设备内部连线