- UL1571低铅低镉电子线技术规格列表：

| 线号 | 导体构造 | 导体直径 | 厚度 | 完成外径 | (Ω/KM) | 米/卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 498.28 | 610 |
| 30 | 7*0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 319.26 | 610 |
| 28 | 7*0.127 | 0.39 | 0.25 | 0.89 | 197.94 | 610 |
| 26 | 7*0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 124.71 | 610 |
| 25 | 7*0.18 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | 98.54 | 610 |
| 24 | 11*0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 79.36 | 610 |
| 23 | 11*0.18 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 62.7 | 610 |
| 22 | 17*0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 51.35 | 610 |
| 21 | 21*0.16 | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 41.75 | 610 |
| 20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 32.85 | 610 |
| 19 | 21*0.20 | 1.06 | 0.25 | 1.56 | 26.6 | 610 |
| 18 | 41*0.16 | 1.18 | 0.25 | 1.68 | 21.29 | 305 |
| 17 | 33*0.20 | 1.33 | 0.25 | 1.83 | 16.93 | 305 |
| 16 | 26*0.254 | 1.5 | 0.25 | 2 | 13.32 | 305 |
| 15 | 52*0.20 | 1.67 | 0.25 | 2.17 | 10.74 | 305 |
| 14 | 41*0.254 | 1.88 | 0.25 | 2.38 | 8.44 | 305 |
| 13 | 52*0.254 | 2.12 | 0.25 | 2.62 | 6.66 | 305 |
| 12 | 65*0.254 | 2.37 | 0.25 | 2.87 | 5.32 | 305 |
| 11 | 81*0.254 | 2.64 | 0.25 | 3.14 | 4.27 | 305 |
| 10 | 105*0.254 | 3.41 | 0.25 | 3.91 | 3.29 | 305 |

该线的主要特点是，额定温度最大为：80℃，额定电压：300Volt，可通过ULVW-1垂直耐燃测试使用标准厚度，易剥、裁断容易，具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性，导体使用单条或绞线32-16AWG裸铜或镀锡铜。