线规	线数/线径(NO./mm）	直径(mm)	绝缘厚度（mm)	完成外径(mm)	(Ω/KM）	（M)(Ft）

26.00 	7/0.16	0.48 	0.78 	2.04 	139.75 	305(1000)

24.00 	7/0.20	0.61 	0.78 	2.17 	88.90 	305(1000)

22.00 	7/0.254	0.77 	0.78 	2.33 	57.80 	305(1000)

20.00 	7/0.31	0.94 	0.78 	2.50 	37.60 	305(1000)

18.00 	7/0.39	1.19 	0.78 	2.75 	23.85 	305(1000)

16.00 	7/0.49	1.49 	0.78 	3.05 	15.10 	305(1000)

24.00 	11/0.16	0.61 	0.78 	2.17 	88.90 	305(1000)

22.00 	17/0.16	0.76 	0.78 	2.32 	57.80 	305(1000)

20.00 	26/0.16	0.94 	0.78 	2.50 	37.60 	305(1000)

18.00 	41/0.16	1.18 	0.78 	.2.74	23.85 	305(1000)

16.00 	26/0.254	1.49 	0.78 	3.05 	15.10 	305(1000)

14.00 	41/0.254	1.87 	0.78 	3.43 	9.50 	305(1000)

12.00 	19/0.47	2.36 	0.78 	3.92 	6.30 	305(1000)

0.30m㎡	12/0.18	0.71 	0.78 	2.27 	59.40 	305(1000)

0.50m㎡	20/0.18	0.92 	0.78 	2.48 	35.91 	305(1000)

0.75m㎡	30/0.18	1.13 	0.78 	2.69 	23.93 	305(1000)

1.00m㎡	40/0.18	1.31 	0.78 	2.87 	19.70 	305(1000)

1.25m㎡	50/0.18	1.46 	0.78 	3.02 	15.20 	305(1000)

2.00m㎡	41/0.254	1.87 	0.78 	3.43 	9.50 	305(1000)

2.50m㎡	50/0.254	2.08 	0.78 	3.64 	8.21 	305(1000)